特別養護老人ホームつばさ 外壁・屋根塗装工事 仕様書

件　　名：特別養護老人ホームつばさ大規模修繕

工事場所：千葉県君津市貞元５１０番地

工　　期：契約日の翌日から令和８年２月２６日（木）まで

工事概要：特別養護老人ホームつばさの建物（地上２階建、延床面積1,469.20㎡）の外壁、屋根、その他付帯部分の塗装工事

１，総則

（１）適用範囲

本仕様書は、上記工事に関する設計、施工、検査、引き渡しに至る一切の事項に適用する。

（２）関係法令の遵守

受注者は、建築基準法、大気汚染防止法（石綿含有建材に関する事前調査含む）、廃棄物処理法などの関連法令を遵守し、工事を適切に実施する。

（３）標準仕様書の適用

本仕様書に定めのない事項については、国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（最新版）の定めるところによる。

（４）疑義

図面等と本仕様書の内容に差異がある場合、または疑義が生じた場合は、施設管理者と協議し、その指示に従う。

２，工事範囲および施工方法

（１）外壁

既存塗膜の状態に応じ下地処理後、次の規格（注1）を満たすラジカル制御系ハイブリット高耐候性塗料を２回塗り。

注1：JISA6909建築用仕上塗材可とう形改修塗材E/RE,複層塗材E/RE,防水形複層塗材E/RE上塗材耐候性1種相当の性能

（２）屋根

既存スレート葺を高圧洗浄及び下地処理後、水性反応硬化形ハルスハイリッチアクリルシリコン樹脂塗料を２回塗り。

（３）付帯部分

軒天（エントランスホール含む）鼻隠し・破風板等はケレン後、水性反応硬化形ハルスハイリッチアクリルシリコン樹脂塗料を２回塗。

（４）使用材料

注釈で定められた以外の使用する塗料は、日本産業規格（JIS）に適合する新品とする。

（５）下地処理

ひび割れ部、爆裂部、浮き部等は、適切な補修工法（例：Uカットシール材充填工法、エポキシ樹脂モルタル充填）で処理する。

（６）その他

塗料の色については、事前に色見本帳等で協議し、施設管理者の承認を受けて決定する。

３，施工管理及び安全対策

（１）工程管理

施設運営に支障がないよう、事前に詳細な工程表を提出し、施設管理者と調整する。

（２）安全衛生・公害防止

ア、臭気対策

溶剤系塗料を使用する場合は、臭気対策として十分な換気を行い、近隣・施設利用者への配慮を徹底する。

イ、騒音・振動

足場組立・解体時など、騒音・振動が発生する作業は、事前に施設側と調整した時間帯に行う。

ウ、入所者への配慮

工事エリアへの入所者・関係者以外の立ち入りを厳重に制限する。

工事期間中の入所者の安全確保を最優先とし、必要に応じて移動・養生等について施設管理者と協議する。

エ、環境対策

発生材（廃棄物）は、廃棄物処理法に基づき適切に分別・処分し、最終処分地の案内図やマニフェスト伝票を提出する。

オ、足場

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づき、安全な足場を設置する。

４，提出書類等

（１）着手前

施工計画書、工程表、使用材料カタログ・色見本、安全衛生計画書、石綿事前調査結果報告書など。

（２）施工中

施工写真（各工程ごと、明確に撮影）。

（３）完成時

完成図面（A3縮小版）、工事写真台帳、産業廃棄物処理マニフェスト伝票（最終処分票）、保証書（瑕疵担保責任期間を明記）など。

５、瑕疵担保責任（契約不適合責任）

工事目的物の引き渡し後、雨水の浸入を防止する部分（屋根、外壁など）の瑕疵については、引渡しの日の翌日から10年間責任を負う。